Руководство по эксплуатации
и применению биозащитных составов МАСЛОВОСК на основе натурального природного пчелиного воска

Масловоск АНТА

Описание и способ применения Масловосков линейки АНТА-VoskOil любой модификации:

| Состав: Химический анализ: Физическое состояние: | Натуральный ПЧЕЛИНЫЙ воск, льняное масло высшей очистки, натуральные природные эфиры древесины хвойных пород, натуральные древесные смолы различных пород древесины согласно заданной модификации в линейке продукта. НЕ СОДЕРЖИТ СИККАТИВЫ и активаторы в натуральной линейке серии Масловосков «ECO Natur». Смесь природных натуральных компонентов без использования химических добавок и искусственных синтезированных компонентов. Масловоски линейки серии «ECO Natur» - 100% натуральный состав на пчелином воске без ускорителей полимеризации. Масловоски серии «Next» содержат добавки различного происхождения, ускоряющие полимеризацию. Средне-вязкая пастообразная консистенция медового цвета с легким запахом пихтового масла, меда и прополиса. |
| --- | --- |
| Применение: Способ применения, правила и условия: | Влагозащитная паропроницаемая пропитка – природный антисептик способствующая улучшению защиты древесины от плесени, грибка, влаги и УФ. Обрабатываемую поверхность тщательно очистить от грязи, пыли, старого покрытия, обеспылить (можно пылесосом). В случае необходимости отшлифовать и просушить. Влажность древесины должна быть не более 20%. Максимальный эффект достигается при нанесении состава при температуре воздуха выше +15С. Перед использованием состав тщательно перемешать. Нанести один тонкий слой МАСЛОВОСК лоскутом, войлоком или щеткой с короткой жесткой щетиной. Можно использовать кусок пакли или джута. Расход МАСЛОВОСКА на 1м2 поверхности НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 100гр/м2 (кроме Масловоск для Торцов – 120-150гр/м2). ИЗЛИШКИ средства СРАЗУ удалить безворсовой тряпкой через 7 – 10 минут. При необходимости повторный слой можно наносить через 24 часа, но только после того, как поверхность полностью высохнет и Масловоск впитается в древесину. После высыхания в течение до 24 часа или ранее, для увеличения эффекта защиты и качества обработки, рекомендуется провести полировку обработанной поверхности. Если состав впитался полностью, поверхность надо легко располировать мягкой х/б тканью, войлоком до состояния полного отлипа. Если при нанесении первого тонкого слоя, через сутки после нанесения, остались не впитанные остатки, значит влажность древесины или окружающего воздуха повышены, либо температура окружающего воздуха понижена, либо имеют место все эти факторы одновременно. В этом случае второй слой при нанесении (если вы решили его нанести) должен быть еще более тонким, чем первый слой, либо температура воздуха повышена для ускорения впитывания. Обработку желательно повторить 2 раза с промежутком от 3 недель до 6 месяцев в зависимости от места нанесения Масловоска и условий окружающей среды и эксплуатации поверхности. ВАЖНО: - Если через сутки после нанесения первого слоя состав полностью не впитался при благоприятных условиях, то обработку повторять не нужно, т.е. достаточно однократного нанесения. Повторную обработку в этом случае можно провести после полной естественной сушки дерева через один-два года в зависимости от места нанесения Масловоска и условий окружающей среды и эксплуатации поверхности.. - Если при нанесении был ПРЕВЫШЕН рекомендованный расход Масловоска, то через 36-48 часов после нанесения, в случае если поверхность не отполирована (не сняты не впитанные остатки), состав начинает полимеризоваться с образованием на поверхности древесины трудно смываемой влагостойкой, но паропроницаемой восковой пленки. Поэтому, не впитанный состав обязательно должен быть снят не более чем через 24-36 часов с момента нанесения. Для удаления избыточной восковой полимеризованной пленки необходимо разогреть поверхность с излишком воска феном или направленной теплой воздушной струей калорифера, снять излишки воска тряпкой и располировать поверхность войлоком. - При нарушении условий нанесения Масловоска, превышении рекомендованной нормы нанесения на 1м/2 или при его нанесении на древесину с остаточной влажностью более 20%, для полимеризации (высыхания) Масловоска рекомендуется убрать излишки Масловоска, которые были нанесены ранее и дополнительно обработать поверхность составом «Масловоск - Активатор». |
| Время высыхания: | В зависимости от толщины нанесенного слоя и климатических условий при соблюдении всех правил и условий нанесения: - от 12 до 24 часов на каждый слой. При отрицательных температурах - до 7 суток. |
| Расход материала: | В зависимости от впитывающей способности покрытия: - примерно 80гр, но не более 100 г/м2, при нанесении щеткой или войлоком на 1слой для строганной или шлифованной поверхности бревна в зависимости от влажности и структуры древесины. Или 50-70гр на 15-30 кв./м. при покрытии во второй слой. Повышенная температура воздуха, в т.ч. и искусственно созданная, и солнечный свет значительно сокращают время высыхания состава. ПОСЛЕДУЮЩИЕ профилактические слои повторной обработки рекомендуется повторять примерно 1 раз в несколько лет в зависимости от условий эксплуатации, нанося состав очень тонким слоем из расчета примерно 1 литр на 30 кв./м. на очищенную от пыли и грязи поверхность. |
| Хранение: | Хранить в сухом и прохладном или холодном месте. Не боится замерзания. При отрицательных температурах не теряет своих свойств. В закрытой упаковке срок годности – до 7 лет. Срок хранения ограничен только сроком выданного сертификата. Вскрытые упаковки необходимо плотно закрывать во избежание образования поверхностной пленки. |
| Текущая очистка и уход: | Очистка: Крупные частицы грязи и пыли удалить с помощью пылесоса или метелки для пыли. Для удаления въевшейся грязи использовать средство теплый водный мыльный раствор. Уход: На покрытии всегда должен присутствовать тонкий защитный слой воска. Поэтому при необходимости повторно можно наносить Масловоск-Т (Масловоск с ТВЕРДЫМ воском – Масловоск МАСТИКА – он содержит до 60% натурального пчелиного воска) |
| Техника безопасности и меры предосторожности:: | Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и проветривание помещений для повышенного притока кислорода воздуха. При попадании на кожу и одежду - смыть теплой водой с мылом. Хранить в плотно закрытой упаковке в недоступном для детей месте. ВАЖНО !!! Тряпки, ветошь, лёнь, пенька, джут, войлок, другие средства нанесения и материалы, пропитанные масловосками любой модификации или активатором с их/его остатками и/или остатками шлифовальной пыли, а так же саму шлифовальную пыль, на которую попал масловоск или активатор полностью УБРАТЬ, ПОГРУЗИТЬ в воду и хранить в плотно закрытом металлической емкости, и далее утилизировать, соблюдая меры противопожарной безопасности, т.к. существует опасность их самовозгорания. Внимание! НЕ ОСТАВЛЯТЬ их без погружения в воду и в не закрытой металлической таре! Транспортировка и хранение Масловоска не требует специальных мер безопасности. |
| Примечание: | Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ. |